Упругая прокладка ЭМС (Cushion Gasket)

■ Общее описание

Упругая прокладка ЭМС состоит имеет три слоя: токопроводящая ткань, медно-никелевая пластина с напылением на проволочно-сеточном основании с липким слоем к поверхности крепления. Основная область применения – в сотовых телефонах как устройство крепления индикаторов, микрофонов и разъемов подключения к мобильным телефонам и принадлежностям для мобильных аппаратов.

■ Преимущества прокладки

- Легко режется по нужному профилю,

- Легкий монтаж,

- Хороший экранирующий эффект (Min. 70dB)

- UL 94 approved products (94HF-1) (E206305)

■ Конструкция прокладки

1) Проводящая ткань (M2Rip-CNK или M2Rip-CNG)

2) Полимер с армированием медно-никелевой сеткой

3) Проводящая проволочная лента ( DK-1042)

4) Защитная бумага, удаляемая при установке

■ Применение

- Модернизация экранов мобильных телефонов,

- Модернизация динамиков и микрофонов  мобильных телефонов,

- Прокладки под D-sub разъемы и т.д.

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Проводящая ткань | Woven | t = 0.1mm |
| Полимер с армированием медно-никелевой сеткой | Open cell | Max. 90V |
| Проводящая проволочная лента | Гибкая сетка | Max. 105°С |

■ Спецификация компонентов прокладки

■ Технические данные

- Поверхностное сопротивление : Max. 0.08 Ом*cm

- Контактное сопротивление : Max. 0.1 Ом / in2

- Экранирование : Min. 70dB (30MHz~1GHz)

4.  Диапазон температур : -30°C~90°C

■ Стандартные листы прокладок

| Тип | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| EXCC-U05 | 0.5 | 1000 | 300 |
| EXCC-U08 | 0.8 | 1000 | 300 |
| EXCC-U10 | 1.0 | 500 | 300 |
| EXCC-U12 | 1.2 | 500 | 300 |
| EXCC-U15 | 1.5 | 500 | 300 |

Эффективность экранирования (Прокладка excc-u05)