КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ К50 - ИМПОРТНЫЕ АНАЛОГИ SAMWHA, конденсаторы для поверхностного монтажа, серия SC

Электролитические конденсаторы серии SC общего применения для поверхностного монтажа, поставляются на ленте для автоматического монтажа Технические характеристики Диапазон рабочих температур -40 ... +85°C Ток утечки не превышает, мкА 0.01CV или 3мкА (большее значение) (после 2 минут работы) 0.03CV (после 1 минуты) где C и V - номинальные емкость (мкФ) и напряжение (В), соответственно Допустимое отклонение емкости от номинала ±20% (20°C, 120Гц) Тангенс угла потерь, max (при 20°C, 120Гц) V, В 4 6.3 10 16 25 35 50 63 100 tan d 0.35 (0.40) 0.28 (0.35) 0.20 (0.24) 0.16 (0.20) 0.13 (0.16) 0.12 (0.15) 0.09 (0.12) 0.12 0.12 значения в скобках - для маленьких размеров около 6.3x5.8 (DxL) Стабильность при низких температурах (изменение импеданса при 120Гц) ном.напряжение, В 4 6.3 10 16 25 35 50 - 100 z-25°C/z+20°C 6 5 4 3 2 2 2 z-40°C/z+20°C 12 10 8 6 4 3 3 Наработка на отказ после 2000 часов при номинальном напряжении и при 85°C ток утечки не прeвышает заданных значений изменение емкости не более ±20% от заданного значения тангенс угла потерь не более 200% от заданного значения Время хранения после 1000 часов хранения без нагрузки при +85°C : ток утечки не прeвышает заданных значений емкость не прeвышает заданных значений тангенс угла потерь не прeвышает заданных значений Устойчивость к тепловому воздействию при пайке после 30 секунд на плате, разогретой до 250°C конденсатор охлаждается до комнатной температуры и удовлетворяет следующим требованиям ток утечки меньше начального значения изменение емкости в пределах ±10% от начального значения тангенс угла потерь меньше начального значения Габаритные размеры: W A B C E R 4x5.3 4.8 4.3 4.3 1.0 0.5-0.8 5x5.3 6.0 5.3 5.3 1.4 0.5-0.8 6.3x5.3 7.1 6.6 6.6 2.2 0.5-0.8 6.3x5.8 2.4 6.6 6.6 2.2 0.5-0.8 6.3x7.7 2.4 6.6 6.6 1.4 0.5-0.8 8x6.2 3.3 8.3 8.3 2.3 0.5-0.8 8x10 2.9 8.3 8.3 3.1 0.8-1.1 10x10 3.2 10.3 10.3 4.5 0.8-1.1